# chtlsОАО «САМАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ»

| ОКП 52 8443 | Группа Ж-34 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Зам. директора по науке ГУП ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко О.И. Пономарёв « __ » __ 2001г. | Технический директор ОАО «Самарский завод «Электрощит» ___________ Е.П. Половинкин. «____» ______________ 2001г. |

ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ

СО СТАЛЬНЫМИ ОБЛИЦОВКАМИ

## И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Технические условия

ТУ 5284-050-00110473-2001

## Вводятся впервые

## Дата введения с                    2001г.

| Зав. лабораторией ГУП ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко В.М. Бобряшов « » 2001г. | Зам.технического директора ОАО «Самарский завод «Электрощит» ______________ В.А.Строганов «___» ______________ 2001г. |
| --- | --- |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на панели трёхслойные кровельные со стальными облицовками и утеплителем из минеральной ваты (далее панели), предназначенные для строительства отапливаемых зданий, сооружений различных назначений.

Применение панелей определяют проектом с учётом указаний и ограничений действующих строительных норм и правил:

-	 СНиП 2.01.02-85*  “Противопожарные нормы”;

-	 СНиП 2.01.07-85	“Нагрузки и воздействия”;

-	 СНиП 2.03.11-85	“Защита строительных конструкций от коррозии”;

-	 СНиП 2.08.02-89	“Общественные здания и сооружения”;

-	 СНиП 2.09.02-85	“Производственные здания”;

-	 СНиП 2.09.04-87	“Административные и бытовые здания”;

-	 СНиП 2.11.02-87	“Холодильники”;

-	 СНиП 21-01-97	“Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

-	 СНиП I I-3-79**     “Строительная теплотехника”.

Степень агрессивного воздействия среды – неагрессивная, слабоагрессивная.

Влажностный режим помещений и сооружений в зимний период в зависимости от влажности и температуры внутреннего воздуха, при расчёте толщины утеплителя, принимают в соответствии с таблицей 1.

# Таблица 1

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре |
| --- | --- |
|  | до 12(С | св. 12 до 24(С | св. 24(С |
| Сухой Нормальный Влажный Мокрый | до 60 св.60 до 75 св.75 | до50 св.50 до 60 св.60 до 75 св.75 | до 40 св.40 до 50 св.50 до 60 св.60 |

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от

влажностного режима помещений и зон влажности принимают в соответствии с Приложением 2 СНиП I I-3-79** «Строительная теплотехника», изд. 1998г.

Пожарно-технические характеристики минплиты определены изготовителем в соответствии с нормативными документами:

- горючесть - ГОСТ 30244;

- воспламеняемость – ГОСТ 30402;

- дымообразующая способность и токсичность – ГОСТ 12.1.044.

Противопожарные требования к панелям по СНиП 21.01-97, СНиП 2.01.02-85*.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих технических условиях использованы ссылки на нормативно-технические документы, приведённые в приложении А.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Панели являются трёхслойными конструкциями, состоящими из стальных профилированных листов-облицовок и среднего слоя между ними – утеплителя на основе плит из минеральной ваты, который располагается в панели с поперечно-ориентированной ориентацией волокон по отношению к облицовкам.

3.2 Для создания утеплителя минераловатные плиты разрезают поперёк волокон на бруски. Бруски укладывают плотно друг к другу на нижнюю облицовку вдоль, таким образом, чтобы волокна утеплителя были ориентированы перпендикулярно облицовкам панелей.

3.3 Бруски из минераловатной плиты присоединяют клеем к внутренней стороне облицовок.

3.4 По очертанию поперечного сечения панели должны соответствовать рисунку 1.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

ХХХ	    ХХХ 	 Х	Х	Х	Х

Обозначение типа конструкции (Панель трёхслойная кровельная с минватой – ПТКМ)

Размеры панели (длина – в см, ширина монтажная и толщина – в мм)

Обозначение металла облицовок (ОЦ – сталь оцинкованная)

Толщина стального листа облицовок

Наличие защиты от коррозии (П)

Обозначение настоящих ТУ

Пример условного обозначения панелей:

-        панель трёхслойная кровельная с утеплителем из минеральной ваты, длиной

1200 см, шириной (монтажной) 1000 мм, толщиной 100мм, с облицовками из                            оцинкованной стали толщиной 0.8 мм с дополнительным лакокрасочным        покрытием, изготовленная по ТУ 5284 – 050 – 00110473 – 2001:

ПТКМ 1200.1000.100 – ОЦ 0.8 П ТУ 5284 – 050 – 00110473 – 2001

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Панели должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по рабочим чертежам и технологическим регламентам, утверждённым в установленном порядке.

4.2 Панели трёхслойные со стальными облицовками и утеплителем на основе плит из минеральной ваты с поперечно ориентированными волокнами, комплектующие изделия к ним должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежам завода - изготовителя, утверждённым в установленном порядке.

4.3 Требования к геометрической точности:

4.3.1 Размеры панелей должны соответствовать указанным в чертеже

6ГК.366.106  и в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование параметров | Номинальные размеры панелей |
| --- | --- |
|  | ПТКМ |
| Длина панели, мм | От 1800 до 12000 вкл. |
| Ширина панели, мм | 1085 |
| Толщина панели (Н), мм | 50; 80; 100; 120; 150; 175; 200; 225; 250 |
| Толщина панели (Н1), мм | 85; 115; 135; 155; 185; 210; 235; 260; 285 |

4.3.2  Отклонения размеров панелей от номинальных  не должны быть более, мм:

- по длине		от 1800 до 5000		             (5

от 5000 до 12000                         ±7,5

- по ширине                                                                 ±2

- по толщине          от 50 до 250                                (2

4.3.3  Панели должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей не должна быть более:

- для панелей длиной от 1800 до 5000 мм		  8 мм

- для панелей длиной от 5000 до 12000 мм            15 мм

4.3.4 Отклонение от прямолинейности продольных кромок панелей не должно быть более 1 мм на 1 м длины.

4.3.5 Отклонение от прямолинейности в плоскости панели по полю в продольном и поперечном направлении не более 2.5 мм, по стыковым кромкам – не более 2 мм на 1 метре.

4.4 Требования к внешнему виду и защитным покрытиям

4.4.1  В панелях не допускаются:

- смятие продольных кромок стальных облицовок;

- повреждение или отслоение лакокрасочного покрытия на стальных облицовках;

- загрязнение поверхности стальных облицовок или их покрытия;

- расслоение утеплителя или отслоение от облицовок;

- зазор между брусками утеплителя;

- выступающие заусенцы на кромках стальных облицовок более 0,5мм.

4.4.2 В панелях допускается волнистость плоских участков облицовок высотой не более 1 мм на 1 м длины с шагом волны не менее 300 мм.

4.4.3  Наличие лакокрасочного покрытия на облицовках панели, его марка и

цвет определяются потребителем по согласованию с изготовителем.

4.4.4  Лакокрасочное покрытие поверхности облицовок панелей должно быть защищено плёнкой.

4.4.5 Защитные покрытия металлических элементов крепления панелей должны соответствовать по коррозионной стойкости покрытиям облицовок панелей и не должны вызывать контактной коррозии. Болты, гайки, шайбы, стержни  комбинированных заклёпок должны быть оцинкованы. Толщина металлического покрытия должна быть не менее 15 мкм.

4.5.  Требования к конструкции и прочности панелей

4.5.1  Собираемость панелей в укрупнённые звенья по продольным стыкам должна осуществляться свободно, без дополнительного воздействия. Величина зазора между нижними облицовками по продольным стыкам не должна быть более 5 мм, между утеплителями в стыке панелей- не допускается.

4.5.2 Величина разрушающей нагрузки образцов панелей с утеплителем плотностью 115 кг/м 3 при их испытании на поперечный изгиб не должна быть менее указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Толщина облицовок, мм | Нагрузка Р на панели с плотностью утеплителя 115 кг/м 3, кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 0,55/0,55 | 380 | 542 | 637 | 716 | 821 | 889 | 945 | 977 | 992 |
| 0,7/0,7 | 391 | 557 | 652 | 732 | 838 | 905 | 962 | 993 | 1008 |
| 0,8/0,8 | 397 | 565 | 662 | 742 | 848 | 916 | 973 | 1003 | 1017 |
| 0,55/0,5 | 383 | 545 | 639 | 718 | 823 | 890 | 947 | 979 | 994 |
| 0,7/0,5 | 404 | 567 | 662 | 741 | 845 | 913 | 969 | 1000 | 1014 |
| 0,8/0,5 | 417 | 581 | 676 | 755 | 860 | 927 | 983 | 1013 | 1027 |

4.5.3 Величина разрушающей нагрузки образцов панелей с утеплителем плотностью 155 кг/м 3при их испытании на поперечный изгиб не должна быть менее указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Толщина облицовок,мм | Нагрузка Р на панели с утеплителем плотностью 155 кг/м3 , кгс |
| --- | --- |
|  | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,55/0,55 | 395 | 555 | 652 | 733 | 840 | 909 | 966 | 997 | 1012 |
| 0,7/0,7 | 408 | 578 | 677 | 759 | 867 | 936 | 993 | 1024 | 1036 |
| 0,8/0,8 | 414 | 587 | 688 | 770 | 878 | 947 | 1004 | 1034 | 1045 |
| 0,55/0,5 | 398 | 565 | 676 | 752 | 851 | 920 | 976 | 1008 | 1021 |
| 0,7/0,5 | 420 | 589 | 686 | 768 | 875 | 943 | 1000 | 1030 | 1043 |
| 0,8/0,5 | 435 | 603 | 702 | 783 | 890 | 958 | 1015 | 1044 | 1056 |

4.5.4 Приведённое сопротивление теплопередаче панелей (по полю) должно быть не менее указанного в таблице 5.

Таблица 5

| Толщина панели, мм | Приведённое сопротивление теплопередаче R , (м2.(С)/Вт |
| --- | --- |
| 50 80 100 120 150 175 200 225 250 | 1,13 1,74 2,14 2,55 3,15 3,66 4,16 4,67 5,17 |

4.6  Требования к сырью и материалам

4.6.1 Облицовки панелей должны изготавливаться из тонколистовой оцинкованной стали с непрерывных линий, нормальной плоскостности ПН, с обрезной кромкой О, группы ХП или ПК (под окраску), с узором кристаллизации КР, нормальной разнотолщинности НР, первого класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918, сортаментом (толщиной) 0,55, 0,7, 0,8мм по ГОСТ 19904.

4.6.2 Материалы защитно-декоративных лакокрасочных покрытий облицовок панелей, их цвет, толщина покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 30246, чертежа 8ГК.343.278 и должны выбираться по взаимному соглашению между потребителем и заводом – изготовителем.

4.6.3  Марка плёнки, защищающей окрашенную поверхность облицовок, её тип должны соответствовать указанным в чертеже 8ГК.343.278.

4.6.4  Средний слой панелей должен изготавливаться из минераловатных плит марки СЭНДВИЧ БАТТС  К плотностью не менее 115 кг/м3, выпускаемых по ТУ 5762-006-45757203-99.

Допускается применение других утеплителей на основе минераловатных плит с аналогичными физико-техническими и механическими характеристиками.

4.6.5  Для соединения облицовок панелей с утеплителем должен применяться клей фирмы Huntsman, состоящий из двух компонентов:

- изоцианата Suprasec 5005, Suprasec 5025 or DNR;

- полиола  Daltofoam TR 41202;

Допускается применение полиуретановых клеев других марок, которые

обеспечивают несущую способность панелей не менее указанной в пунктах 4.5.2-4.5.3 настоящих технических условий.

4.6.6 Для упаковки пакетов панелей следует применять рулонный упаковочный материал  «Cat PVC» (плёнка термоусадочная) и плёнку полиэтиленовую по ГОСТ 10354 толщиной 0,1мм. Марка полиэтиленовой плёнки в соответствии с чертежами на упаковку.

Размеры термоусадочной плёнки:

- 23 мкм – толщина плёнки;

- 500 мм, не более – ширина рулона плёнки;

- 1500 м, не более – длина плёнки в рулоне.

4.7 Комплектность

4.7.1 Панели должны поставляться потребителю в соответствии с

спецификацией заказчика, согласованной с изготовителем.

В комплект поставки панелей должны входить:

- паспорт на изделие;

- панели;

- комплектующие изделия (по согласованию потребителя с изготовителем).

4.8 Упаковка. Маркировка

4.8.1  Панели должны быть уложены в пакеты массой не более 5 т., высотой

не более 1.5 м.

Пакеты панелей и комплектующие изделия должны быть упакованы по чертежам предприятия-изготовителя, утверждённым в установленном порядке.

Конструкцию упаковки принимают в зависимости от условий транспортирования и условий договора.

4.8.2 Каждый пакет панелей и комплектующие изделия к ним должны снабжаться соответствующими этикетками.

На этикетке для панелей следует указывать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование или товарный  знак предприятия – изготовителя;

- наименование изделия;

- марку панелей;

- обозначение технических условий;

- количество панелей в пакете;

- длину панелей;

- массу пакета;

- номер заказа;

- номер партии;

- номер пакета;

- номер места;

- штамп ОТК;

- дату изготовления панелей;

- срок службы;

- юридический адрес предприятия – изготовителя.

На этикетке для комплектующих изделий следует указывать:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование или товарный знак предприятия – изготовителя;

- общее наименование комплектующих изделий «Доборные элементы »;

- наименование и марку комплектующих изделий;

- обозначение технических условий;

- длину комплектующих изделий;

- количество комплектующих изделий;

- массу пакета комплектующих изделий;

- штамп ОТК;

- дату изготовления комплектующих изделий;

- срок службы;

- юридический адрес предприятия – изготовителя.

4.8.3 Все грузовые места должны иметь транспортную маркировку в соответствии  с ГОСТ 14192.

4.8.4 Предприятие – изготовитель должно сопровождать партию панелей паспортом, разработанным в соответствии с ГОСТ 2.601.

4.9 Требования к сертификации

4.9.1 Предприятию – изготовителю следует иметь гигиеническое заключение и заключение по оценке огнестойкости и способности к распространению огня панелей.

5 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При изготовлении панелей с применением утеплителя на основе минераловатных плит вредными факторами могут быть пыль минерального

волокна и летучие компоненты (пары или газы) синтетического связующего – фенола, формальдегида, летучие продукты клея.

Пыль минерального волокна может вызывать раздражение слизистых верхних дыхательных путей, кожи.

Фенол – нервный яд, вызывающий общее отравление организма.

Фенолформальдегид – раздражающий газ, сенсибилизирующий кожу и вызывающий дегенеративные процессы в паренхиматозных органах.

В состав клеевой композиции входят: полиол, изоцианат, катализатор, поверхностно – активное вещество. Пары названных веществ оказывают токсическое воздействие на организм, и при их длительном вдыхании, вызывают раздражение и сухость в горле, кашель, тяжесть в груди.

5.2  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны быть выше приведённых в ГОСТ 12.1.005:

а) пары или газы фенола – ПДК – 0,3 мг/м3;

б) пары или газы формальдегида ПДК – 0,5 мг/м3;

в) пыль минераловатная – ПДК- 4,0 мг/м3;

Класс опасности веществ по группе:

а) II класс; б) II класс; в) III класс.

Определение  концентрации вредных веществ в области рабочей зоны проводят по:

- МУ № 2158 – 80;

- ГН 2.2.5.686 - 98;

- ГН 2.1.6.696 – 98;

- ГН 2.1.6.695 – 98;

5.3  При постоянной работе с минераловатными плитами помещения должны быть оборудованы приточно–вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021,

обеспечивающей содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005 с учётом однонаправленного действия.

5.4  Производство панелей должно соответствовать требованиям «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» № 1042 – 73.

5.5  Рабочие места должны быть чистыми и не загромождаться отходами, сырьём, посторонними предметами.

5.6  При работе с электрооборудованием должны выполняться  требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.019.

5.7  Движущиеся части машин и механизмов должны иметь ограждения.

5.8  Организация медобслуживания работающих происходит в соответствии с приказом МЗ и ММП РФ № 90 от 14.03.96г.

5.9  При производстве погрузочно – разгрузочных работ персонал должен выполнять требования «Правил безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» от 30.12.92 г.

5.10  При изготовлении панелей с минераловатными плитами для защиты органов дыхания рабочие, операторы должны применять респираторы ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопылевые респираторы. Для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять дерматологические защитные средства по ГОСТ 12.4.068.

5.11 При производстве панелей рабочие, операторы должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативными документами.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Панели со стальными облицовками и утеплителем на основе минераловатных плит, после их изготовления, не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

6.2  Утилизация твёрдых отходов должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами № 3183 – 84 “Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов”.

7 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

7.1  Входной контроль материалов, поступающих для изготовления панелей,  осуществлять по сертификатам соответствия, сертификатам (заключениям) органов санитарно–эпидемиологического надзора, представляемых поставщиками в обязательном порядке. При входном контроле материалов  запрещается использовать сертификаты (паспорта) не установленного образца (разработанные предприятием-поставщиком).

7.1.1 Входной контроль утеплителя осуществлять на соответствие параметрам ТУ 5762-006-45757203-99 по сертификатам завода-изготовителя, при необходимости – по выборочным испытаниям плит по ГОСТ 17177.

7.1.2    Входной контроль качества компонентов клея осуществлять по

сертификатам завода-изготовителя, при необходимости по ГОСТ 3900 проверять плотность, по ТУ 6-55-32-89 проводить технологическую пробу.

7.1.3 Входной контроль лакокрасочных материалов и холоднокатаного тонколистового проката осуществлять по сертификатам заводов-изготовителей. При необходимости контроль проводить по ГОСТ 30246 и ГОСТ 14918 соответственно.

7.2  Панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. К партии относят панели одной марки (независимо от длины), изготовленные с утеплителем одной марки и одной плотности, из компонентов клея одной марки по одному и тому же технологическому регламенту.

Количество панелей в партии не более 2000м2. При отгрузке партии панелей частями, каждая часть заказа сопровождается (при необходимости) паспортом.

7.3  При приёмо-сдаточных и периодических испытаниях следует проверять соответствие панелей требованиям настоящих технических условий и чертежам предприятия-изготовителя по показателям , приведённым  в таблице 6.

Отбор панелей на испытания проводить в соответствии с ГОСТ 18321.

Контроль проводить на образцах панелей, взятых из партии, длиной

не менее 1,8 м.

Таблица 6

| Наименование показателей | Показатели, контролируемые при приёмо-сдаточных испытаниях | Показатели, контролируемые периодически |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплектность, маркировка, упаковка | + | - |
| Марка стали, толщина листа облицовки | + | + |
| Вид покрытия стальных облицовок | + | + |
| Марка минераловатных плит | + | + |
| Марка клея | + | + |
| Внешний вид панели | + | + |
| Геометрические параметры панелей | + | + |
| Собираемость (стыковка) панелей | + | + |
| Физико-технические свойства и механические показатели утеплителя | + | + |
| Приведённое сопротивление теплопередаче | - | + |
| Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе панелей длиной 3000 мм. | + | + |

7.4  Внешний вид, геометрические параметры должны определяться не менее чем на трёх панелях, входящих в партию.

7.5 Проверка собираемости панелей по продольным стыкам должна проводиться на одной паре панелей от партии.

7.6  Если проверяемые панели  хотя бы по одному показателю не будут удовлетворять требованиям настоящих технических условий, следует проводить проверку по этому показателю на удвоенном количестве панелей данной партии.

7.7 Если при повторной проверке хотя бы одна панель не будет удовлетворять требованиям этого показателя, все панели должны приниматься техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно по этому показателю.

7.8  Величину разрушающей нагрузки следует определять на трёх образцах панелей длиной 3 метра каждый, если они соответствуют требованиям пунктов 4.3.1-4.3.5 настоящих технических условий.

7.9 Результаты приёмо-сдаточного контроля каждой партии панелей должны быть записаны в журнал контроля предприятия-изготовителя. Форма журнала – свободная.

7.10 Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку соответствия панелей требованиям настоящих технических условий, применяя при этом методы отбора контролируемых панелей и методы контроля в соответствии с требованиями данных технических условий.

7.11 Периодически, не реже одного раза в год, а также при освоении производства панелей, при изменении их конструкций, марки утеплителя, марки клея, при изменении технологического процесса изготовления панелей, при их сертификации, следует проверять соответствие панелей требованиям технических условий по показателям, приведённым в графе 3 таблицы 6.

7.12 Проверка должна проводиться органом технического контроля предприятия-изготовителя, при необходимости – с участием представителей организации разработчика технических условий.

7.13  Санитарно-химические исследования панелей следует проводить при освоении производства панелей, при изменении их конструкции, марки утеплителя и клея, а также при окончании срока действия гигиенического заключения.

7.14  Пожарно-технические характеристики панелей следует определять при освоении производства панелей, при изменении их конструкции, при изменении марки утеплителя и клея.

7.15 Приведённое сопротивление теплопередаче следует проверять при освоении производства панелей, при изменении их конструкции и марки утеплителя.

7.16  Количество образцов панелей для испытаний по пунктам 7.13 - 7.15 должно соответствовать указанному в методиках испытаний.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1 Марку стали, толщину листа облицовок, вид покрытия облицовок, марку утеплителя и марки компонентов клея проверять по паспортам предприятий-поставщиков.

.         В необходимых случаях проверка указанных показателей может проводиться путём выборочных измерений и испытаний.

  - Внешний вид  панелей проверять путём осмотра на соответствие пункту

4.4.

Вволнистость плоских участков облицовок проверять с помощью поверочной линейки ШД2-1000 ГОСТ8026-92 и щупов 100, набор 2, класс точности 2 ТУ2-034-225-82 способом  измерения зазора между поверхностью облицовки и линейкой. Шаг волны измерять линейкой 1000 ГОСТ427-75.

8.3  Комплектность панелей проверять на соответствие спецификации заказчика методом сравнения.

Маркировку и  упаковку панелей проверять на соответствие требованиям чертежей и условиям договора путём осмотра и сравнения.

8.4  Контроль геометрических параметров панелей.

8.4.1  Геометрические параметры панелей проверять на соответствие требованиям настоящих технических условий и утверждённых чертежей.

8.4.2  Длину и ширину панелей измерять стальной рулеткой Р20Н3К, Р2Н3П  ГОСТ 7502-98, длину - по продольной осевой линии, ширину – на расстоянии 50мм от торцевых кромок и по середине длины в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2 – Расположение мест измерения длины и ширины панели.

8.4.3 Толщину панелей измерять штангенциркулем ШЦ-II-300-0.1

ГОСТ 166 в шести местах в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3 – Расположение мест измерения длины и ширины панели.

8.4.4 Длины диагоналей панели измерять рулеткой Р20Н3К  ГОСТ 7502-98 в соответствии с рисунком 4.

8.4.5 Отклонение от прямолинейности продольных кромок панелей проверять при помощи поверочной линейки ШД2-1000 ГОСТ 8026-92 и щупов 100, набор 2, класс точности 2 ТУ 2-034-225-87. При проверке измерять максимальный зазор между продольной кромкой панели и прикладываемой к ней поверочной линейкой в соответствии с рисунком 5.

8.4.6 Отклонение от прямолинейности в плоскости панелей в продольном и поперечном направлении проверять с помощью поверочной линейки ШД2-1000 ГОСТ 8026-92, линейки -300 ГОСТ 427-75 и щупов 100, набор 2, класс точности 2 ТУ2-034-225-87 по осевой линии панели и на расстоянии 100 мм от торцевых кромок, а также по среднему сечению панели. При проверке измерять максимальный зазор между выступающими гранями профиля облицовки и укладываемой на них поверочной линейкой в соответствии с рисунком 6.

8.4.7 Отклонение от прямолинейности в плоскости стыковых кромок проверять с помощью поверочной линейки ШД 2-1000 ГОСТ 8026-92 и щупов 100, набор 2, класс точности 2 ТУ 2-034-225-87, укладывая при этом линейку на плоскость кромки и измеряя зазор между кромкой и линейкой.

Рисунок 4 – Определение длин диагоналей панели

Рисунок 5 – Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели

Рисунок 6- Отклонение от прямолинейности в плоскости панели

8.4.8 Проверку собираемости панелей осуществлять путём соединения панелей друг с другом по замковым стыкам, при этом панели должны быть уложены на плоской поверхности. Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительного воздействия. Величину зазора  между облицовками по продольным стыкам панелей измерять штангенциркулем ШЦ-1-125-0,5 ГОСТ166.

8.5 Контроль физико-технических свойств и механических показателей утеплителя

8.5.1 Размеры, плотность, влажность, водопоглащение, прочность на сжатие, прочность на отрыв слоёв утеплителя проверять по паспорту на изделие, выданному заводом-изготовителем, при необходимости – выборочными испытаниями по ГОСТ 17177.

8.5.2 Коэффициент теплопроводности утеплителя определять по паспорту завода-изготовителя, при необходимости по ГОСТ 7076.

8.5.3 Приведённое сопротивление теплопередаче по полю панелей определять расчётом по коэффициенту теплопроводности, при необходимости – по ГОСТ  26254.

8.5.4 Определение величины нагрузки при поперечном изгибе панелей

8.5.4.1 Определение величины нагрузки при поперечном изгибе панелей определять на образцах панелей длиной 3000 мм, пролётом 2700 мм.

Ширина и толщина образцов панелей должны соответствовать указанным на чертеже 6ГК.366.106.

8.5.4.2 Испытаниям должны подвергаться образцы панелей, соответствующие требованиям настоящих технических условий.

8.5.4.3 Для испытания образцов панелей должны применять установку в соответствии со схемой рисунка 7.

8.5.4.4 Испытания образцов панелей на поперечный изгиб  проводить сосредоточенной нагрузкой по схеме, приведённой на рисунке 7.

8.5.4.5 Испытание образцов панелей проводить в следующей последовательности:

-установить образец панели перпендикулярно  опорам базы;

-установить траверсы перпендикулярно опорам траверсы;

-установить деревянные прокладки сечением 100х25 мм  между опорами траверсы и образцом.

-нагрузить образец панели возрастающей нагрузкой до его разрушения.

8.5.4.6  При испытании образцов панелей нагрузку увеличивать постепенно, ступенями величиной не более 0,2 от разрушающей нагрузки , указанной в настоящих технических условиях.

8.5.4.7 Время испытания образца не должно быть более 20 мин.

8.5.4.8 При испытании устанавливать признаки разрушения образца панели, которыми являются:

-разрушение утеплителя или отслоение облицовок от утеплителя;

-местная потеря устойчивости верхней облицовки панели.

1-База; 2-Траверса;3- Образец панели; 4-Стальные цилиндрические опоры диаметром 40-50 мм; 5-Деревянные прокладки сечением 100х25 мм; 6-Стальные пластины.

Рисунок 7 – Схема испытания образцов панелей на поперечный изгиб

8.5.4.9 Результаты испытаний, признаки разрушения образцов панели записывать в журнал по форме таблицы 7.

Таблица 7

| Марка панели, даты изготовления и испытания | Размеры образца панели(длина, ширина, толщина), мм | Длина пролёта, мм | Значение несущей способности, кг/м2 | Характер разрушения образцов панели | Фамилия, должность, проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6 Санитарно-химические исследования панелей проводить в соответствии с методиками Госсанэпиднадзора МУ 2158-80 и РД 52.04.186-89.

8.7 Пожарно-технические характеристики определять по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортная маркировка каждого грузового места должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

9.2 При транспортировании пакетов панелей автотранспортом должны соблюдаться «Правила дорожного движения Российской Федерации» и «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», при транспортировании по железной дороге должны соблюдаться «Правила перевозки грузов» и «Технические условия погрузки и крепления грузов» МПС РФ.

9.3  При погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений.

9.4 Условия транспортирования панелей по воздействию климатических факторов должны соответствовать условиям 8, хранения -  условиям 5 по

ГОСТ 15150.

Пакеты панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов, суммарная высота которых не более 2,4 м. Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, расположенные с шагом не более 1 метра и обеспечивающие небольшой уклон пакетов  панелей  при их складировании для самостёка конденсата.

При складировании пакетов панелей, упакованных в ящики, высота ярусов не ограничивается

10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ

10.1 При разработке проектов зданий с применением панелей следует выполнять требования действующих нормативных документов, утверждённых Госстроем РФ.

10.2 Конструкция панелей позволяет создавать укрупнённые сборные звенья, упрощающие монтаж кровли и  снижающие стоимость строительства.

10.3  Конструкция панелей позволяет в случае ремонта зданий производить замену панелей с минимальными затратами при заданных значениях показателей качества.

10.4 Сверление отверстий в панелях при установке элементов крепления рекомендуется производить с применением электрифицированного инструмента.

10.5 Поверхность облицовок панелей следует очищать от загрязнения и пыли моющими средствами, не вызывающими повреждений защитных покрытий

облицовок.

10.6 Не допускается применять для очистки, мытья поверхности панелей песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитные покрытия облицовок.

10.7 Защитная плёнка с поверхности облицовок панелей с лакокрасочным покрытием должна быть удалена после монтажа здания.

10.8 К несущим конструкциям панели рекомендуется крепить самонарезающими болтами 6 мм,  самосверлящими винтами необходимой длины, шпильками Ø8 мм или другими крепёжными изделиями.

10.9 Для герметизации стыков кровельных панелей рекомендуются системы: мастики кремнийорганические марок «Эластосил 11-06» по

ТУ 6-02-775-76, «Эластосил 137-181» по ТУ 6-02-362-94, тиоколовые мастики марки АМ 0.5 по ТУ 84-246-85.

Допускается применение других герметизирующих материалов, физико-технические  свойства которых не ниже указанных.

10.10 Крепление панелей  производить с шагом, определяемым расчётом на ветровую нагрузку и температурный перепад.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

11.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации  - 3 года с момента отгрузки с предприятия –изготовителя.

11.4  Срок службы панелей и комплектующих изделий – 10 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Приложение А

(Справочное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Наименование документа, на который дана ссылка | Номер пункта, в котором дана ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 2.601-95 | ЕСКД. Эксплуатационные документы | 4.8.4 |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | 5.2.; 5.3 |
| ГОСТ 12.1.019-79 | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты | 5.6 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов | Введение |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Оборудование производственное | 5.6 |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Системы вентиляционные | 5.3 |
| ГОСТ 12.4.028-76 | Респираторы ШБ-1 «Лепесток» | 5.10 |
| ГОСТ 12.4.068-79 | Средства дерматологические защитные | 5.10 |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули | 8.4.3;8.4.8 |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные | 8.4.6; 8.3;8.5.4.3 |
| ГОСТ 3900-85 | Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности | 7.1.2 |
| ГОСТ 7076-87 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности | 8.5.2 |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. | 8.4.2; 8.4.4 |
| ГОСТ 8026-92 | Линейки поверочные | 8.4.5; 8.4.6; 8.4.7; 8.3 |
| ГОСТ 10354-82 | Плёнка полиэтиленовая | 4.6.6 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов | 4.8.3; 9.1 |
| ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий | 4.6.1; 7.1.3 |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. | 9.4 |
| ГОСТ 17177-94 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. | 7.1.1; 8.5.1 |
| Продолжение | приложения А |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 18321-73 | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора штучной продукции. | 7.3 |
| ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. | 4.6.1,7.1.3 |
| ГОСТ 22695-77 | Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытания на прочность | 7.1.2 |
| ГОСТ 26254-84 | Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередач ограждающих конструкций | 8.5.3 |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Введение |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть | Введение |
| ГОСТ 30246-94 | Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 4.6.2; 7.1.3 |
| ГОСТ 30247.0-94 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования | 8.7 |
| ГОСТ 30247.1-94 | Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции | 8.7 |
| СНиП 2.01.02-85 | Противопожарные нормы | Введение |
| СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия | Введение |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии | Введение |
| СНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения | Введение |
| СНиП 2.09.02-85 | Производственные здания | Введение |
| СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания | Введение |
| СНиП 2.11.02-87 | Холодильники | Введение |
| СНиП II-3-79** | Строительная теплотехника | Введение |
| СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений | Введение |
| ТУ 2-034-225-87 | Щупы | 8.4.5; 8.4.6; 8.4.7; 8.4.8; 8.3 |
| ТУ 6-02-362-84 | Мастика “Эластосил 137-181” | 10.9 |
| ТУ 6-02-775-76 | Мастика “Эластосил 11-06” | 10.9 |
| ТУ 6-55-32-89 | Системы полиуретановые. Метод проведения технологической пробы | 7.1.2 |
| ТУ 84-246-85 | Мастика тиоколовая АМ-05 | 10.9 |
| Продолжение | приложения А |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУ 5762-006-45757203-99 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты СЭНДВИЧ БАТТС | 4.6.4; 7.1.1 |
| МУ 2158-80 | Методические указания исследования изделий из полимерных и других материалов | 5.2; 8.6 |
| РД 52.04.186-89 | Исследование изделий из полимерных материалов | 8.6 |
| Санитарные правила № 1042-73 “Организация технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию” |  | 5.4 |
| Санитарные правила № 3183-84 “Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов” |  | 6.2 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов | Всего листов | № документов | Вход № сопр. докум | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен. | Заменённых | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |